122	5

TRANZISTORY ● NF VÝKONOVÉ
KD 501, KD 502, KD 503	NPN – PRO LINEÁRNÍ APLIKACE
NPN – TPAHЗИCTOPЫ ДЛЯ ЛИHEЙHЫX CХEM ● NPN – TRANSISTOR FOR LINEAR CIRCUITS ● NPN TRANSISTOREN FÜR LINEARANWENDUNGEN
Křemíkové tranzistory NPN, se ztrátovým výkonem 150 W, vyrobené technologií MESA s epitaxní bází, vhodné pro concové stupně nízko-frekvenčních zesilovaču.
Kovové pouzdro se dvěma kolikovými ve skleněných prǔchodkách.
Kolektor vodivě spojen s pouzdrem.
Hmotnost: max. 25 g.
•) U vývodǔ pokrytých pájkou
   max. 1,8 mm.
••) Měří se ve vzdálenosti
  1,5 mm od pouzdra.
Mezní hodnoty:	Tc = +25 °C
Napěti kolektor – emitor KD 501 / KD 502 / KD 503	UCEO / UCEO / UCEO	max. / max. / max.	40 / 60 / 80	V / V / V
Napěti kolektor – emitor KD 501 / RBE = 47 Ω KD 502 / KD 503	UCER / UCER / UCER	max. / max. / max.	50 / 70 / 90	V / V / V
Napěti emitor – báze	UEBO	max.	5
Proud kolektoru (stejnosměrný)	IC	max.	20	V
Proud kolektoru impulsní	ICM	max.	30	V
Proud báze (stejnosměrný)	IB	max.	7	A
Ztrátový výkon celkový 1)	Ptot	max.	150	W
Tepelný odpor přechod – pouzdro	Rthjc	max.	0,866	K/W
Teplota přechodu	Tj	max.	155	°C
Teplota pří skladováni	Tstg	max.	–50 ... +50	°C

1) Ztrátový výkon je přesnájí definován tak, že při UCE = 30 V, TC = 100 °C a PC = 65 W nesmí dojít k druhěmu průrazu.

Charakteristické údaje:	Tc = +25 °C
Jmenovité hodnoty:		min.–max.
Napěti kolektor – emitor / (IC = 0,2 Ω) KD 501 / KD 502 / KD 503	UCEO / UCEO / UCEO	≥40 / ≥60 / ≥80	V / V / V
Proud kolektoru – emitor / UCE = 50 V, RBE = 47 Ω KD 501 / UCE = 70 V, RBE = 47 Ω KD 502 / UCE = 90 V, RBE = 47 Ω KD 503	ICER / ICER / ICER	≤10 / ≤10 / ≤10	mA / mA / mA
Saturačni napěti kolektoru / (IC = 10 A, IB = 1 A)	UCE sat	≤0,75	V

Note: This is a direct transcript of the original Czech datasheet shown on the next page. The sole purpose of this transcript is to ease any future translation efforts. This transcript does not imply any IP-rights on my behalf, I’ve not done any more that actually transcribe the original document, letter by letter, recreating some graphical elements in the process. So, nothing much really.
Cheers!
Gjermund Skogstad
Norway